RBG.271.4.2013.JK

Chełmno, dnia 12.06.2013 r.

Zmiany w dokumentacji przetargowej na „Przebudowę drogi gminnej nr 0601136C Łęg – droga powiatowa nr44438C Etap I od km 0+000 do km 1+000”

W materiałach dotyczących materiałów na dolną i górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego - w szczegółowych specyfikacjach technicznych „SST D.04.04.02 i 04.04.02a : podbudowy z kruszywa łamanego – mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie ” dokonuje się zmian dotyczących wymagań stosowanych materiałów:

1. Wykreśla się zapis określający rodzaj skał: skały magmowe i przeobrażeniowe
2. Wprowadza się nowy zapis:

Podbudowy należy wykonać z kruszywa łamanego – mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie posiadającej parametry i spełniającej następujące warunki:

1.Odporność na rozdrabnianie – kategoria LA15

2.Odporność na ścieranie – kategoria MDE10

3.Odporność na ścieranie powierzchniowe – kategoria AAV10

4.Nasiąkliwość nie większą niż 1,5%

5.Mrozoodporność nie większą niż 2,5%